PMMA 強化濺鍍板材專用油墨

2009.04 修正

油墨介紹

PMMA系列是一套專為強化濺鍍板所開發的手機電子面板油墨。具有獨特的附著性，抗蝕刻性，低臭味，耐酒精，耐摩擦，印刷精細不垂流，不收縮，作業時間長。是一套極盡完美的絲網印刷油墨，為手機、壓克力強化面板、電子儀表板、音響顯示板，業界唯一選擇的高級絲綢印刷油墨。

印刷條件建議

| 網 版 | : | 150目〜300目尼龍或特多龍網，膜厚約10〜25μ。 文字標示宜採用280目〜300目絲網，膜厚約8〜15μ即可。 |
| --- | --- | --- |
| 硬 化 劑 | : | PMMA-941 使用比例= 9 : 1 或 12 : 1 或 15 : 1 混合後有效作業時間4~5小時 |
| 稀 釋 | : | PMMA-180 標準溶劑 PMMA-182 慢乾溶劑 使用比例 : 5% ~12% |
| 乾 燥 | : | 依材質的耐溫條件作適度的烘烤，有助於油墨的附著及交鏈反應。 溫度越高，反應也越快，附著性也越強，一般我們建議如下 : |
|  |  | 強化壓克力片 | 65℃– 70℃ | 30 – 60分鐘 |
|  |  | 強化壓克力板 | 60℃– 65℃ | 30 – 60分鐘 |
|  |  | 強化濺鍍板 | 50℃– 55℃ | 45 – 60分鐘 |
|  |  | POLYIMID、金屬、強化玻璃 | 135℃－145℃ | 20－30分鐘 |
| 表面乾燥 | : | 25℃以上約60~120分鐘，表面觸乾後可進行套印。 |
| 完全乾燥 | : | 25℃以上，3~5天 120℃以上，30~45分 ( 依材質實際耐溫情況而定) |
| 清 洗 | : | 請使用彩銘萬能洗版劑 |
| 貯 存 | : | 油墨及硬化劑，密封置於陰涼處，20℃以下，可保存一年。 |

技術參考

強化濺鍍板的皮膜屬於金屬結構，非常的薄弱，厚度也並不均一，故濺鍍皮膜所產生的針孔及薄弱處也造成印刷控制上一定的難度，故本公司特別改良配方，提昇在濺鍍板上的印刷良率和油墨的印刷操控性。 但仍要注意以下數點 :  1. 烘烤條件不宜過高  2. 降低硬化劑的使用比例  3. 請添加指定溶劑  4. 防止濺鍍層氧化  5.  不得用手觸摸印刷面  6.嚴禁印刷間溼度過高。 以上所提建議，敬請注意。

備註 :  1.  如有要求消光顏色，可另行調配生產。

2.  PMMA-835 用於金.銀粉調配，可獲得良好的印刷性及遮蔽性。

3.  本公司接受特別色調配服務，歡迎來樣及提供底材試驗。

本說明書僅供參考用。本公司提供產品的品質和技術支援, 但由於材料的變化日新月異,所以我們無法確保最終的印刷結果。客戶應依各自的印刷操作條件,生產程序及對於最終用途需求做油墨的選擇,並應預先測試油墨以確定能夠滿足從印刷、包裝、到發貨給客戶的全部過程之安全要求。該產品僅設計用於絲網印刷，尚未對任何其他的使用方法做過測試。如使用該產品有關之任何責任， 僅限於從本公司購買的產品價值。

彩銘實業股份有限公司

TSAUI MINING IND CO., LTD.                          TEL:(02) 2251-8221.2251-8231.

台灣新北市板橋區文化路二段127號                             2251-0349.2252-1033.

NO.127, SEC 2,WEN HUA RD,                           FAX:(02)2253-0602.

PANCHIAO DIST,NEW TAIPEI CITY, TAIWAN             E-mail : e2820@ms35.hinet.net