應用於手機、電腦、電視、ITO、玻璃視窗等高級電子印刷油墨

PMMH 強化玻璃濺鍍板材專用油墨

REV. 2011.10

油墨介紹

PMMH系列是一套專為強化玻璃及濺鍍板材所開發之專用油墨。應用於: 手機、電腦、電視、ITO玻璃、觸控面板視窗等高質量的電子印刷油墨。具有獨特的附著性和印刷性，特為手機、電腦、電視、強化壓克力面板、電子儀表板、音響顯示板等印刷最佳的油墨選擇。

油墨特性

- 低臭味、抗蝕刻、附著性強。

- 耐真空電鍍、抗氧化上光保護。

- 印刷精細、不垂流、不收縮、作業時間長。

- 通過SGS歐盟RoHS和鹵素HALOGEN (氟FL、氯CL、溴BR、碘I) 測試認證之安全油墨。

印刷條件建議

| 網 版 | : | 200目〜455目尼龍或特多龍網，膜厚約5〜15μm。 |
| --- | --- | --- |
| 硬 化 劑 | : | PMMH-981 使用比例＝ 油墨：硬化劑 = 9： 1 混合後有效作業時間4~5小時 |
| 稀 釋 | : | PMMH-180 標準溶劑 PMMH-182 慢乾溶劑 使用比例 : 5% ~15% |
| 乾 燥 | : | 依材質的耐溫條件作適度的烘烤，有助於油墨的附著及交鏈反應。 溫度越高，反應也越快，附著性及抗化學性也越強，一般我們建議如下 : |
|  |  | 強化玻璃視窗 | 150℃– 180℃ | 30 – 60分鐘 |
|  |  | 強化壓克力板(片) | 65℃ – 70℃ | 30 – 60分鐘 |
|  |  | 強化濺鍍板 | 50℃ – 55℃ | 45 – 60分鐘 |
|  |  | 強化PET濺鍍片 | 75℃ – 85℃ | 30 – 60分鐘 |
|  |  | POLYIMID、金屬、鋁、不銹鋼 | 140℃– 145℃ | 30 – 40分鐘 |
| 表面乾燥 | : | 25℃以上約60~120分鐘，墨層觸乾後可進行套印。 |
| 清 洗 | : | 請使用彩銘萬能洗版劑 |
| 貯 存 | : | 油墨及硬化劑、稀釋劑，密封置於陰涼處25℃以下，可保存一年。 |

技術參考

- 強化濺鍍板的皮膜屬於金屬結構，非常的薄弱，厚度也並不均一，故濺鍍皮膜所產生的針孔及薄弱處也造成印刷控制上一定的難度，故本公司特別改良配方，提昇在濺鍍板上的印刷良率和油墨的印刷操控性。 但仍要注意以下數點 :  1.烘烤條件不宜過高  2.降低硬化劑的使用比例  3.請添加指定溶劑  4.防止濺鍍層氧化  5.不得用手觸摸印刷面  6.嚴禁印刷間溼度過高。以上所提建議，敬請注意。

- 強化玻璃及觸控面板、手機，建議烘烤溫度180℃至少30分,方能達到各種抗化性能要求.

備註 :  1.  如有要求消光顏色、《絕緣黑色油墨》，可另行調配生產。

2.  PMMH-835 用於金.銀粉調配，可獲得良好的印刷性及遮蔽性。

3.  本公司接受特別色調配服務，歡迎來樣及提供底材試驗。

本說明書僅供參考用。本公司提供產品的品質和技術支援, 但由於材料的變化日新月異,所以我們無法確保最終的印刷結果。客戶應依各自的印刷操作條件,生產程序及對於最終用途需求做油墨的選擇,並應預先測試油墨以確定能夠滿足從印刷、包裝、到發貨給客戶的全部過程之安全要求。該產品僅設計用於絲網印刷，尚未對任何其他的使用方法做過測試。如使用該產品有關之任何責任， 僅限於從本公司購買的產品價值。

彩銘實業股份有限公司

TSAUI MINING IND CO., LTD.                              TEL:(02) 2251-8221.2251-8231.

台灣台北縣板橋市文化路二段127號                                 2251-0349.2252-1033.

NO.127, SEC 2,WEN HUA RD,                               FAX:(02)2253-0602.

PANCHIAO CITY, TAIPEI, TAIWAN                          E-mail : e2820@ms35.hinet.net